2011年山东省职业院校技能大赛

中职组焊接技术应用技能比赛理论考试复习题

一、单项选择题（每小题1分）

1．金属在固态下随温度的改变，由一种晶格转变为另一种晶格的现象称为（ 　   ）。

A．晶格转变                               B．晶体转变

C．同素异构转变                           D．同素同构转变

答案：C

2．工件出现硬度偏高这种退火缺陷时，其补救方法是（     ）。

A．调整加热和冷却参数重新进行一次退火     B．进行一次正火

C．进行一次回火                           D．以上均不行

答案：A

3．能够完整地反映晶格特征的最小几何单元称为（   　）。

A．晶粒                                  B．晶胞

C．晶面                                  D．晶体

答案：B

4．手弧焊时与电流在焊条上产生的电阻热无关的是（     ）。

A．焊条长度                              B．药皮类型

C．电流强度                              D．焊条金属的电阻率

答案：B

5．仰焊时不利于焊滴过渡的力是（     ）。

A．重力                                  B．表面张力

C．电磁力                                D．气体吹力

答案：A

6．焊接化学冶金过程中的电弧的温度很高，弧柱的温度一般可达（     ）。

A．600~800℃                             B．1000~2000℃

C．6000~8000℃                           D．9000~9500℃

答案：C

7．在焊接接头中，由熔化母材和填充金属组成的部分叫（     ）。

A．熔合区                                B．焊缝

C．热影响区                              D．正火区

答案：B

8．CO2气体保护焊焊接低碳钢和低合金结构钢时，常用焊丝牌号是（     ）。

A．H08A                                 B．H08MnA

C．H08Mn2SiA                            D．H08Mn2A

答案：C

9．贮存CO2气体的气瓶容量一般为（     ）。

A．10 L                                  B．25 L

C．40 L                                  D．45 L

答案：C

10．二氧化碳气体保护焊时应（     ）。

A．先通气后引弧                          B．先引弧后通气

C．先停气后熄弧                          D．先停电后停送丝

答案：A

11．钨极氩弧焊的代表符号是（     ）。

A．MEG                                 B．TIG

C．MAG                                 D．PMEG

答案：B

12．利用电流通过液体熔渣所产生的电阻热来进行焊接的方法称为（     ）。

A．电阻焊                               B．电弧焊

C．氩弧焊                               D．电渣焊

答案：D

13．下列焊接方法属于压焊的是（     ）。

A．电渣焊                               B．钎焊

C．点焊                                 D．气焊

答案：C

14．有关压焊概念正确的是（     ）。

A．对焊件施加压力但不能加热               B．对焊件施加压力且加热

C．对焊件施加压力，加热或不加热           D．以上都对

答案：C

15．平板对接焊产生残余应力的根本原因是，焊接时（     ）。

A．中间加热部分产生塑性变形             B．中间加热部分产生弹性变形

C．两则金属产生弹性变形                 D．焊缝区成分变化

答案：A

16．焊后残留在焊接结构内部的焊接应力，叫做焊接（     ）。

A．温度应力                             B．组织应力

C．残余应力                             D．凝缩应力

答案：C

17．外观检验不能发现的焊缝缺陷是（     ）。

A．咬肉                                  B．焊瘤

C．弧坑裂纹                              D．内部夹渣

答案：D

18．外观检验能发现的焊接缺陷是（     ）。

A．内部夹渣                              B．内部气孔

C．咬边                                  D．未熔合

答案：C

19．淬火钢回火时，随着回火温度的提高，其机械性能变化趋势是（     ）。

A．强硬度提高，塑韧性提高                   B．强硬度降低，塑韧性降低

C．强硬度提高，塑韧性降低                   D．强硬度降低，塑韧性提高

答案：D

20．按GB/T3323《金属熔化焊接头缺陷分类及说明》焊缝质量等级中，焊缝质量最好的是（     ）。

A．Ⅰ级                                   B．Ⅱ级

C．Ⅲ级                                   D．Ⅳ级

答案：A

21．下列属于破坏性检验方法的是（     ）。

A．煤油试验                              B．水压试验

C．氨气试验                              D．疲劳试验

答案：D

22．X射线照相底片上呈不同形状的点式长条缺陷是（     ）。

A．裂纹                                  B．未焊透

C．夹渣                                  D．气孔

答案：C

23．对低压容器来说，气压试验的试验压力是工作压力的（     ）。

A．1.15倍                                B．1.2倍

C．1.25倍~1.5倍                          D．1.15倍~1.2倍

答案：B

24．国家标准规定，工作企业噪声不应超过（     ）。

A．50 dB  	                            B．80 dB

C．100 dB	                            D．120dB

答案：B

25．异种金属焊接时，熔合比越小越好的原因是为了（     ）。

A．减小焊接材料的填充量	                B．减小熔化的母材对焊缝的稀释作用

C．减小焊接应力	                        D．减小焊接变形

答案：B

26．焊工应有足够的作业面积，一般不小于（     ）。

A．2m2                                  B．4m2

C．6m2                                  D．8m2

答案：B

27．低碳钢中碳的质量分数小于（     ）。

A．2.11%                                B．0.8%

C．0.6%                                 D．0.25%

答案：D

28．一般情况下，材料的刚度越大，材料需要矫正的比例（     ）。

A．越大                                 B．越小

C．与刚度无关                           D．有时无关，有时有关

答案：B

29．利用气体导电时产生的电弧热作为热源的熔焊方法叫做（     ）。

A．电渣焊                               B．电弧焊

C．电子束焊                             D．激光焊

答案：B

30．金属材料随温度的变化而膨胀收缩的特性称为（     ）。

A．导热性                               B．热膨胀性

C．导电性                               D．磁性

答案：B

31．工作场地要有良好的自然采光或局部照明，以保证工作面照度达（     ）。

A．30—50Ix                             B．50—100Ix

C．100—150Ix                           D．150—200Ix

答案：B

32．焊接场地应保持必要的通道，且人行通道宽度不小于（     ）。

A．1m                                  B．1.5m

C．3m                                  D．5m

答案：B

33．在焊接热源作用下，焊件上某点的（      ）的过程称为焊接热循环。

A．温度随时间变化                        B．速度随时间变化

C．温度随热场变化                        D．温度随速度变化

答案：A

34．焊条烘干的目的主要是（     ）。

A．保证焊缝金属的抗拉强度               B．去除药皮中的水分

C．降低药皮中的含氧量                   D．改善脱渣性能

答案：B

35．焊接接头根部预留间隙的作用在于（     ）。

A．防止烧穿                             B．保证焊透

C．减少应力                             D．提高效率

答案：B

36．电焊机技术标准规定，焊条电弧焊电源的额定负载持续率为（     ）。

A．25%                                 B．35%

C．60%                                 D．80%

答案：C

37．焊条电弧焊时，为防止空气的有害作用，采用的是（     ）。

A．气体保护                             B．熔渣保护

C．气、渣联合保护                       D．不需要保护

答案：C

38．焊接过程中需要焊工调节的参数是（     ）。

A．焊接电源                             B．药皮类型

C．焊接电流                             D．焊接位置

答案：C

39．定位焊时焊接电流应比正式焊接时（     ）。

A．低5%—10%                          B．低10%—15%

C．高10%—15%                         D．高15%—20%

答案：C

40．氧气与乙炔的混合比值为1—1.2时，其火焰为（     ）。

A．碳化焰                               B．中性焰

C．氧化焰                               D．混合焰

答案：B

41．气割时切割速度过快会造成（     ）。

A．割缝边缘熔化                         B．后拖量较小

C．后拖量较大                           D．无影响

答案：C

42．氩气瓶的外表涂成（     ）。

A．白色                                 B．银灰色

C．天蓝色                               D．铝白色

答案：B

43．具有微量的放射性的是（     ）。

A．纯钨极                               B．钍钨极

C．铈钨极                               D．锆钨极

答案：B

44．低碳钢的过热组织为粗大的（     ）。

A．铁素体                               B．珠光体

C．奥氏体                               D．魏氏组织

答案：D

45．对焊接接头危害性最严重的缺陷是（     ）。

A．气孔                                 B．夹渣

C．夹钨                                 D．氢致裂纹

答案：D

46．钨极直径太小、焊接电流太大时，容易产生的焊接缺陷是（     ）。

A．冷裂纹                               B．未焊透

C．热裂纹                               D．夹钨

答案：D

47．钢材从固态转变为液态的温度称为（     ）。

A．熔点                                 B．冰点

C．沸点                         　      D．溶点

答案：A

48．钨极氩弧焊时，易燃物品距离焊接场所不得小于（     ）。

A．5 m                                  B．8 m

C．10 m                                 D．15m

答案：A

49．为了防止焊缝产生气孔，要求CO2气瓶内的压力不低于（     ）。

A．0.098 MPa．                           B．0.98 MPa．

C．4.8 MPa．                             D．9.8 MPa．

答案：B

50．焊接接头的弯曲试验，正弯、背弯和侧弯试样各不少于（     ）。

A．1个	B．2个

C．3个                                   D．4个

答案：A

51．CG1一30型半自动气割机在气割结束时，应先关闭（     ）。

A．压力开关阀	B．切割氧调节阀

C．控制板上的电源 	D．预热氧和乙炔

答案：B

52．焊件因不均匀加热和冷却于焊后两端翘起的变形称为（     ）。

A．弯曲变形                              B．角变形

C．扭曲变形                              D．收缩变形

答案：B

53．氧在焊缝金属中的存在形式主要是（     ）。

A．FeO夹杂物                            B．Si02夹杂物

C．MnO夹杂物                           D.Ca0夹杂物

答案：A

54．CO2气体保护焊熔化母材的热量主要是（     ）。

A．电阻热                                B．物理热

C．化学热                                D．电弧热

答案：D

55．焊缝中的硫通常以（     ）形式存在于钢中。

A．原子                                  B．FeS

C．SO2                                   D．MnS

答案：B

56．CO2气体保护焊，最常出现的气孔是（     ）。

A．氢气                                  B．一氧化碳

C．氮气                                  D．氧气

答案：B

57．CO2气体保护焊，因（     ）送丝增加了送丝距离和操作的灵活性，在使用中被广泛采用。

A．拉丝式                                B．推丝式

C．推拉式                                D．以上都是

答案：B

58．表示焊缝余高的符号是（     ）。

A．h                                     B．p

C．H                                     D．e

答案：A

59．在同样情况下，（     ）焊缝产生气孔的倾向性最大。

A．手弧焊                                B．手工钨极氩弧焊

C．CO2保护焊                            D．埋弧焊

答案：A

60．可以使熔化金属与外界空气隔离，防止空气侵入，这是焊条药皮的（     ）。

A．稳弧剂                                 B．造气剂

C．脱氧剂                                 D．合金剂

答案：B

61．在凹形或凸形角焊缝中，焊缝计算厚度（     ）焊缝厚度。

A．均大于                                 B．均小于

C．前者大于，后者小于                     D．前者小于，后者大于

答案：B

62．使焊接接头产生较大焊接应力的是（     ）。

A．逐步跳焊法                             B．刚性固定法

C．顺序焊接法                             D．对称法

答案：B

63．弯曲是测定焊接接头（     ）的一种试验方法。

A．抗拉强度                               B．塑性

C．硬度                                   D．冲击韧性

答案：B

64．氧气瓶必须安放稳固，且一般应（     ）。

A．水平放置                               B．倾斜放置

C．直立放置                               D．倒立放置

答案：C

65．对于长焊缝的焊接采用分段退焊的目的是（     ）。

A．提高生产率                             B．减少变形

C．减少应力                               D．减少焊缝内部缺陷

答案：B

66．焊接区周围的空气是焊缝中产生（     ）气孔的来源。

A．氢气                                   B．氧气

C．氮气                                   D．二氧化碳

答案：C

67．同样情况下要使焊接变形量最大，采用的坡口是（     ）。

A．U形                                   B．X形

C．V 形                                   D．I形

答案：C

68．埋弧自动焊不可以采用（     ）向焊缝过渡合金元素。

A．熔炼焊剂                               B．合金焊丝

C．非熔炼焊剂                             D．药芯焊丝

答案：A

69．使用等压式割炬应保证乙炔有一定的（     ）。

A．流量                                   B．纯度

C．干燥度                                 D．工作压力

答案：D

70．易于发现焊缝根部缺陷的试验是（     ）。

A．背弯                                   B．正弯

C．侧弯                                   D．冲击

答案：A

71．当零件外形有平面也有曲面时，作为装配基准一般应选择（     ）。

A．平面                                　 B．凹曲面

C．凸曲面                                 D．均可

答案：A

72．压扁试验主要目的是测定管子焊接接头的（     ）。

A．塑性                                   B．冲击韧性

C．抗拉强度                               D．硬度

答案：A

73．钢与铜及铜合金焊接时，比较理想的过渡层材料是（     ）。

A．不锈钢                                 B．铜或铜合金

C．纯镍                                   D．均可

答案：C

74．主要用于非受压元件与受压元件之间的连接的接头是（     ）。

A．对接                                    B．T型

C．搭接                                    D．角接

答案：D

75．筒节的拼接纵缝、封头瓣片的拼接等焊缝属于（     ）。

A．A类焊缝                              　B．B类焊缝

C．C类焊缝                             　 D．D类焊缝

答案：A

76．钢和铜焊接时，由于膨胀系数相差很大，故容易发生（     ）。

A．焊缝热裂纹                              B．延迟裂纹

C．再热裂纹                                D．冷裂纹

答案：A

77．焊条应随烘随用，以免再次吸潮，对于普通低氢焊条，在露天大气中存放时间一般不应超过（     ）。

A．4～8小时                                 B．8～22小时

C．12～24小时                               D．2～3小时

答案：D

78．对于淬火倾向较大的高合金钢焊接时，应尽量避免（     ）。

A．直接在坡口内定位焊                      B．采用拉紧板组装

C．采用定位块组装                          D．均可

答案：A

79．对薄板波浪变形进行火焰矫正时，通常采用的加热方式是（     ）。

A．点状                                    B．线状

C．三角形                                  D．波浪

答案：A

80．在V型坡口的钢板对接多层多道焊中，焊接角变形最大的是（     ）。

A．仰焊位置                                B．立焊位置

C．横焊位置                                D．一样大

答案：C

二、多项选择题（每小题2分）

1．在机械制图中，通常物体的投影有（     ）。

A．主视图               B．前视图              C．后视图

D．俯视图               E．左视图               F．右视图

答案：ADE

2．在装配图中，需标注的尺寸有（     ）。

A．规格尺寸             B．外形尺寸             C．零件全部尺寸

D．装配尺寸             E．安装尺寸             F．其他重要尺寸

答案：ABDEF

3．金属材料的物理化学性能是指材料的（     ）。

A．熔点                 B．导热性              C．导电性

D．密度                 E．塑性                F．抗氧化性

答案：ABCDF

4．使用气割机工作完毕，必须（     ）。

A．拉闸断电             B．关闭所有瓶阀         C．让气割工离开场地

D．清理场地             E．清除事故隐患         F．立即搬走气割机

答案：ABDE

5．防止焊接冷裂纹的主要措施有（     ）。

A．选用优质低氢型焊条   B．焊条和焊剂严格烘干   C．改善结构的应力状态

D．改善焊缝金属的性能   E．选择合理的焊接工艺

F．严格清理焊丝和工件坡口两侧的油、锈、水分，控制环境湿度

答案：ABCDEF

6．CO2气体保护焊的焊接工艺参数有（　　　）。

A．焊丝直径             B．焊接电流             C．电弧电压

D．焊接速度             E．气体流量             F．气体纯度

答案：ABCDE

7．电阻焊的接触电阻大小与下列选项有关的是（　　　）。

A．焊接电流             B．焊接电压             C．电极压力

D．材料性质             E．焊件温度             F．焊件表面状况

答案：ABCDF

8．电弧焊时氢的来源有（　　　）。

A．焊条药皮和焊剂中的水分 B．工件和焊丝锈中的结晶水 C．空气中的水蒸汽

D．工件和焊丝表面油污     E．焊条药皮中的有机物     F．保护气体

答案：ABCDE

9．焊接变形的种类主要有（　　　）。

A．收缩变形             B．弯曲变形             C．角变形

D．波浪变形             E．扭曲变形             F．残余变形

答案：ABCDE

10．控制焊接变形的工艺措施主要有（　 　）。

A．反变形               B．刚性固定             C．选择合理的装焊顺序

D．焊后热处理           E．散热法               F．选择合理的焊接方法和焊接参数

答案：ABCEF

11．焊条电弧焊电源铭牌中的主要参数有（     ）。

A．负载持续率           B．绝缘电阻            C．额定焊接电流

D．工作周期             E．一次电压            F．功率

答案：ACEF

12．焊接烟尘不同于一般机械性粉尘，它的特点有（     ）。

A．电焊烟尘粒子小       B．电焊烟尘粒子大      C．电焊烟尘教性小

D．电焊烟尘黏性大       E．电焊烟尘温度低      F．电焊烟尘温度高

答案：ADF

13．外观检查常用的检查方法有（     ）。

A．肉眼观察             B．低倍放大镜检查      C．焊口检测尺检查

D．射线探伤检查         E．超声波探伤检查　　　F．着色探伤检查

答案：ABCF

14．酸性焊条的特点是（     ）。

A．电弧稳定性较差       B．脱渣性好            C．对铁锈、油不敏感

D．抗裂性能好           E．抗裂性能不好        F．容易掌握施焊技术

答案：BCEF

15．有色金属气焊时一般都采用熔剂，熔剂的作用是（     ）。

A．清除焊件表面的氧化物     B．脱硫          C．使脱氧产物和其他非金属杂质过渡到渣中去

D．改善液体金属的流动性     E．脱磷          F．对熔池金属起保护作用

答案：ACDF

16．数控切割机这种新技术的应用正在日益扩大，其优点是（     ）。

A．省去放样             B．省去划线            C．焊工劳动强度大大减低

D．切口质量好           E．生产效率高          F．自动切割

答案：ABCDEF

17．压力容器焊接接头要求表面不得有（     ）。

A．表面裂纹             B．未焊透、未熔合      C．表面气孔

D．弧坑                 E．未焊满              F．肉眼可见的夹渣

答案：ABCDEF

18．在焊接梁和柱时，减小和防止变形的措施主要有（     ）。

A．减小焊缝尺寸         B．正确的焊接方向       C．正确的装配一焊接顺序

D．正确的焊接顺序       E．刚性固定法           F．反变形法

答案：ABCDEF

19．CO2焊时熔滴过渡形式主要有（     ）。

A．短路过渡              B．断路过渡             C．粗滴过渡

D．喷射过渡              E．射流过渡　　　　　 　F．混流过渡

答案：ACD

20．手工钨极氩弧焊的基本组成包括（     ）。

A．焊接电源              B．控制系统            C．引弧装置

D．稳弧装置              E．焊枪                F．气路系统

答案：ABCDEF

21．焊条电弧焊时，产生夹渣的原因有（　 　）。

Ａ．碱性焊条施焊时弧长短  B．焊条和焊剂未严格烘干C．焊件边缘及焊层、焊道之间清理不干净

D．焊条角度和运条方法不当 E．坡口角度小          F．焊接电流太小焊接速度过快

答案：CDEF

22．防止未熔合的措施主要有（ 　　）。

Ａ．焊条和焊枪的角度要合适 B．焊条和焊剂严格烘干 C．认真清理工件坡口和焊缝上的脏物

D．防止电弧偏吹            E．改善结构的应力状态 F．用稍大的焊接电流和合适的焊接速度

答案：ACDF

23．焊接结构经过检验，均需进行返修的情况有（　　　）。

Ａ．焊缝内部有超过无损探伤标准的缺陷              B．焊缝表面有裂纹

C．焊缝表面有气孔                                D．焊缝收尾处有大于0.5mm深的坑

E．焊缝表面有大于0.5mm的咬边                    F．焊接接头存在较大的焊接应力

答案：ABCDE

24．焊接检验的目的在于（　　）。

Ａ．检查焊接应力大小     B．发现焊接缺陷         C．确保产品的焊接质量

D．确保产品的安全使用    E．提高焊接接头强度     F．检验焊接接头的性能

答案：BCDF

25．下列焊接检验方法中，属于非破坏性检验的是（　　　）。

A．拉伸试验         　  B．致密性试验           C．射线探伤

D．水压试验             E．超声波探伤           F．外观检验

答案：BCDEF

26．化学分析试验在检查焊缝金属的化学成分时经常分析的元素有（      ）。

A．C                    B．Mn                  C．W

D．Si                    E．S                    F．P

答案：ABDEF

27．热轧低碳钢焊接热影响区一般分为（     ）。

A．过热区               B．正火区               C．部分相变区

D．回火区               E．淬火区               F．部分淬火区

答案：ABC

28．焊接结构返修次数增加，会使（     ）。

A．焊接应力减小         B．金属晶粒粗大          C．金属硬化

D．引起裂纹等缺陷       E．提高焊接接头强度      F．降低接头的性能

答案：BCDF

29．CO2气体保护焊的供气系统的组成包括（　 　）。

A．气瓶                 B．预热器               C．干燥器

D．减压阀               E．流量计               F．电磁气阀

答案：ABCDEF

30．CO2焊的电弧电压一般根据以下哪些项目来选择（　　 ）。

A．焊丝直径             B．焊接电流             C．熔滴过渡形式

D．电源极性             E．焊接位置             F．焊丝牌号

答案：ABC

31．焊缝中的有害气体元素有（      ）。

A．硫                   B．磷                   C．氢

D．氧                   E．氮                   F．氟

答案：CDE

32．电阻焊与其他焊接方法相比的优点主要有（     ）。

A．变形小               B．焊接速度快，生产率高       C．成本较低

D．焊机容量大           E．操作简便  　　　　　　　　 F．质量高

答案：ABCE

33．控制和改善焊接接头性能的方法有（     ）。

A．材料匹配               B．选择合适的焊接工艺方法  C．控制熔合比

D．选用合适的焊接工艺参数 E．采用合理的焊接操作方法  F．采用合理的焊接顺序

答案：ABCDE

34．弧光中的紫外线可造成对人眼睛的伤害，引起（ 　　）。

A．畏光                   B．眼睛剧痛          C．白内障

D．电光性眼炎             E．眼睛流泪          F．青光眼

答案：ABDE

35．焊芯的作用是（     ）。

A．传导电流             B．稳定电弧            C．保护作用

D．填充金属             E．改善工艺            F．保证焊透

答案：AD

36．应在切断电源开关后才能进行的操作是（ 　　）。

A．改变焊机接头         B．改变二次线路        C．调试焊接电流

D．移动工作地点         E．更换焊条            F．检修焊机故障

答案：ABDF

37．氩气的属性有（　　）。

A．惰性气体             B．氧化性气体          C．不与金属起化学反应

D．不溶解于金属中       E．使金属容易氧化      F．可溶解于金属中

答案：ACD

38．钨极氩弧焊时，通常要求钨极具有的特性是（　　）。

A．电流容量大           B．脱氧                 C．施焊损耗小

D．引弧性好             E．稳弧性好             F．向焊缝渗入合金元素

答案：ACDE

39．管道或管板定位焊焊缝是正式焊缝的一部分，因此不得有的缺陷是（　　 ）。

A．裂纹                 B．夹渣                 C．冷缩孔

D．焊缝余高小           E．未焊透               F．焊缝尺寸略宽

答案：ABCE

40．钨极氩弧焊当焊接电流较大时，必须用水冷却（　　）。

A．焊接电源             B．控制系统            C．引弧装置

D．稳弧装置             E．焊枪                 F．钨极

答案：EF

三、判断题（每小题1分）

1．在常温的金属，其晶粒越大，金属的强度、硬度越大。(  ×  )

2．冲击韧性值越大，表示材料的脆性越大，韧性越差。（  ×  ）

3．合金钢的力学性能取决于构成它的相的种类、数量、形态和分布特点。(  √   )

4．焊缝中心形成的热裂纹往往是区域偏析的结果。(  √   )

5．熔滴过渡的特点在很大程度决定了焊接电弧的稳定性。(  √   )

6．钨极氩弧焊在大电流区间焊接时，其静特性为下降特性区。(  ×   )

7．高频高压引弧法，由于采用较高的电压，所以较危险。(  √   )

8．焊机空载时，由于输出端没有电流，所以不消耗电能。（  ×   ）

9．弧长变化时，焊接电流和电弧电压都要发生变化。（  ×  ）

10．二氧化碳气体保护焊的气体流量过小时，焊缝易产生裂纹缺陷。(  ×   )

11．为保证焊透，同样厚度的T型接头应比对接接头选用直径较细的焊条。（  ×   ）

12．为提高生产率，应尽量拉长电弧长度，以提高电弧电压。（  ×   ）

13．手工电弧焊多层多道焊有利于提高焊缝的塑性和韧性。（  √   ）

14．可以采用交流电源进行焊接的焊条，一定也可以用直流电源焊接。（  ×   ）

15．焊缝余高太大易在焊趾处产生应力集中，所以余高不宜太高，但也不能低于母材。（  √  ）

16．开坡口的目的是保证焊件可以在厚度方向上全部焊透。（  √   ）

17．在所有焊接方法中，焊缝的熔深越大，焊缝强度就越高。（  ×   ）

18．在所有角焊缝中，焊缝计算厚度均大于焊缝厚度。（  ×   ）

19．焊接残余应力能降低所有构件的静载强度。(   ×  )

20．为了减少应力，应该先焊结构中收缩量最小的焊缝。(  ×   )

21．目前焊接奥氏体不锈钢质量较好的方法是氩弧焊。(  √   )

22．金属材料焊接性好坏主要决定于材料的化学成份。(   √   )

23．焊接线能量越大，焊接变形越小。（  ×   ）

24．焊接变位机是一种最常用的支承并带动工件改变位置的工艺装备。(  √   )

25．气焊主要适宜于厚板结构的焊接。(  ×   )

26．Y形坡口比U形坡口角变形大。（  √   ）

27．坡口角度越大，角变形越小。（  ×   ）

28．焊缝偏离结构中性轴越远越不容易产生弯曲变形。（  ×  ）

29．低合金高强度结构钢钢号Q345A中，“A”表示高级优质钢。（  √   ）

30．在易燃易爆场合焊接时，鞋底应有鞋钉，以防滑倒。（  ×   ）

31．焊机的安装、检查应由电工进行，而修理则由焊工自己进行。（  ×   ）

32．装配是制造焊接金属结构中的一个非重要工序。（  √   ）

33．CO2气体保护焊的送丝机有推丝式、拉丝式、推拉丝式三种形式。（  √   ）

34．用酸性焊条焊接时，药皮中的萤石在高温下会产生氟化氢有毒气体。（  √   ）

35．焊工最常用的工作服是深色工作服，因为深色易吸收弧光。（  ×   ）

36．为了工作方便，工作服的上衣应紧系在工作裤里边。（  ×   ）

37．焊接用CO2气体和氩气一样，为瓶装的气态物质。（  ×   ）

38．焊条电弧焊施焊前应检查设备绝缘的可靠性、接线的正确性、接地的可靠性、电流调整的可靠性等项目。（  √   ）

39．脱氧剂的主要作用是对熔渣和焊缝脱氧。（  √   ）

40．常用牌号为H08Mn2SiA，焊丝中的“A”表示硫、磷含量≤0.03%。（  √   ）